붙임		수거명령 어린이용품 관련정보

○ 환경부 조사결과 아래 어린이용품에서 중금속, 프탈레이트 가소제 등 유해물질이 기준치 이상 검출되어 '15.8월 제품수거 명령을 내렸으며, 현재 사업자 측에서 제품을 수거중임

○ 아래 제품과 동일한 제품을 구매하여 사용하고 있는 경우 제조·구매사 측으로 제품 교환 및 반품을 요청

※ 문의처 : 환경부 환경보건정책과 권용락 주무관(044-201-6761)

구분	제품명	제품사진	제조일	제조국	제조사명 (수입자명)	진단결과
1	시크릿 쥬쥬 리본사각 크로스백		2014.04	한국	H.W ALF Corp	-프탈레이트 가소제(DEHP) 22.2%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 분홍포면
2	ANIMAL & INSECT		2013.08	중국	UNI-REGENT (원화실업)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 2.2%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 모형공룡(초록)
3	스포츠완구(스폰지공)		2013.11	중국	UNI-REGENT (원화실업)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 17.0%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 사각스펀지공
4	스포츠완구(스폰지공)		2014.07	중국	UNI-REGENT (원화실업)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 21.3%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공표면(분홍)
5	쥬쥬 프리티사각파우치		2014.04	-	H.W ALF Corp	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 29.5%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 윗표면 중앙
6	5000 보드필통 (리틀프릿)		2011.09	한국	쥬얼리팬시	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 1.1%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 윗표면 중앙)
7	르슈크레 심플필통		2013.08	중국	(태양무역)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 0.8%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 윗표면 중앙
8	르슈크레 라운드필통 분홍		2013.08	중국	(태양무역)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 13.4%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 윗표면 중앙
9	종합병원놀이 (병원놀이세트)		2014.08	중국	S.H.T (㈜제이제이티앤지)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 24.2%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 청진기 줄
10	공룡세계		2014.10	중국	화다 (월드코리아)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 8.5%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공룡표면
11	공룡세계		2014.10	중국	화다 (월드코리아)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 9.8%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공룡표면
12	공룡세계		2014.10	중국	화다 (월드코리아)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 4.0%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공룡표면
13	공룡세계		2014.10	중국	화다 (월드코리아)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 10.0%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공룡표면
14	공룡세계		2014.10	중국	화다 (월드코리아)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 10.1%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공룡표면
15	공룡세계		2014.10	중국	화다 (월드코리아)	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 2.4%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 공룡표면
16	리락쿠마 펜슬파우치 주황체크		2014.02	한국	㈜베스틴	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 22.8%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 주황표면
17	리락쿠마 심플라운드 봉제필통		2013.08	한국	㈜베스틴	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 7.4%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 노랑표면
18	리락쿠마 펜슬파우치 분홍체크		2014.02	한국	㈜베스틴	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 23.1%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 분홍표면
19	스펀지 밥노트7		2010.01	한국	㈜베스틴	- 중금속(납, Pb) 176.5mg/kg검출(기준 90mg/kg) - 검출부위 : 노트표지 노랑부위
20	19000 스쿨버스2 빅 크로스 숄더가방		2013.1	한국	㈜아이콘-베이	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 17.8%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 프린팅표면
21	15000 스쿨버스 2 사각 크로스 숄더가방		2013.09	한국	㈜아이콘-베이	- 프탈레이트 가소제(DEHP) 16.5%검출(기준 0.1%) - 검출부위 : 프린팅표면

□ 수거대상 제품 명단(21개)